征求意见稿

（2009，5，10）

中国铸造行业准入条件

（2009年版）

编制单位：中国铸造协会

为遏制铸造行业低水平重复建设和盲目发展，促进产业结构升级，优化产品结构，规范市场秩序，提高铸造业对我国制造业的总体支撑能力和支撑水平。根据国家有关法律、法规和产业政策，按照“合理调整产业结构、大力推动节能减排、促进技术进步和产品升级，保障铸造行业的可持续发展”的原则，提出如下铸造行业准入条件。

一、企业布局

铸造企业的布局及厂址的确定应符合国家产业政策，符合各省、市机械行业发展规划。在一类区内不能新建、扩建铸造厂；已有的铸造厂其污染物排放、噪声等指标应符合国家一类区有关标准的规定。在二类区和三类区，新建铸造厂和原有铸造厂的污染物排放、噪声等指标均应符合国家有关标准的规定。

提倡按地区（省、市、县）工业发展需要，建设铸造产业集群，建设具有一定规模的铸造产业园区，提倡企业间兼并重组，以达到扩大企业规模、提高铸件质量和经济效益，提高企业综合竞争力的目的。

说明：一类区指国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特别保护的区域；二类区指城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区以及一、三类区不包括的地区；三类区指特定的工业区。

二、企业规模（产能）

1、现有的铸铁件生产企业铸件年产能三类区不低于3000吨，二类区不低于4000吨，一类区不低于5000吨。新建的企业不低于8000吨（不含铸管企业）。

2、现有的铸钢件生产企业年产能三类区不低于2000吨，二类区不低于3000吨，一类区不低于4000吨。新建的企业不低于6000吨。

3、生产球铁管的铸造企业年产能不低于10万吨，新建的企业不低于20万吨；生产灰铁管的铸造企业年产能不低于5万吨，新建的企业不低于10万吨。

4、现有的有色金属铸件生产企业年产能三类区不低于300吨，二类区不低于400吨，一类区不低于500吨。新建的企业不低于800吨/年。确有技术特色、铸件附加值高或环保节能的有色金属铸件生产企业，经专家组认定后其产量规模暂不作严格规定。

三、铸造工艺

要根据所生产铸件的材质、品种、批量，合理选择粘土湿型砂、树脂自硬砂、水玻璃自硬砂、V法铸造、熔模精铸、消失模铸造、金属型铸造（重力、离心、高压压力、低压等）、覆膜砂壳型铸造等先进的造型工艺，以及冷芯盒、覆膜砂壳芯、热芯盒等制芯工艺。

逐步淘汰粘土砂干型铸造工艺，禁止新建厂采用这种落后工艺。

四、铸造装备(造型及制芯、熔炼、砂处理、清理)

1. 熔炼部分必须配备与生产能力相匹配的熔炼设备，如电炉、冲天炉等金属熔炼设备，炉前化学成分分析、金属液温度测量设备，并应配有相应的除尘设备与系统。提倡大批量生产铸铁件产品的企业根据铸件要求采用冲天炉－电炉双联熔炼工艺，或采用变频、中频感应炉熔炼。推广采用大容量（熔化率≥10吨/小时）、长炉龄（一次开炉连续使用4周以上）、富氧、外热送风冲天炉。在全国范围内逐步淘汰熔化率≤5吨/小时的冲天炉。新建铸造企业一律不再采用≤5吨/小时的冲天炉。

禁止新上无磁扼的铝壳电炉，原有的无磁扼的铝壳电炉限2年内逐步淘汰。

2. 必须配有与生产能力相匹配的造型、制芯、砂处理、清理设备，采用树脂砂、水玻璃砂工艺的企业须配备旧砂再生设备；有选择地采用机械化、半自动及自动造型生产线。

3．必须配有匹配的消音和除尘设备，新建项目的噪音和粉尘含量必须达标后才能正式投产。

五、铸件质量

1. 铸造企业须设有质量监测部门，配有专职质量监测人员，有健全的质量管理制度。

2.企业对员工应进行ISO9001标准的培训，从建厂开始就纳入ISO9001管理标准的轨道。

3.企业必须设有与其生产能力相匹配的实验室。铸件性能和原辅材料必须进行检验，所生产的铸件和所用原辅材料应符合相应国家标准、机械行业标准等相应标准的规定并有检测报告。

4. 铸件的外观质量（尺寸精度、表面粗糙度等）及铸件的内在质量（材质及金相组织等）应符合产品图纸及相应标准的要求。

六、能耗与节能

企业须根据GB/T 15587-2008建立能源管理系统。企业的主要熔炼设备应满足以下能耗指标（见表1～表6）。

表1   冲天炉熔炼铸铁的能耗指标

| 冲天炉的熔化能力 （t/h） | 能耗指标 （kg标准煤/t金属液） |
| --- | --- |
| ≤5 | ＜140 |
| 6～9 | ＜135 |
| 10～20（水冷炉） | ＜125 |

表2  无芯感应电炉熔炼铸铁的能耗指标

| 感应电炉容量 （t） | 能耗指标（kW·h /t金属液） |
| --- | --- |
| 0～0.8 | ＜600 |
| 1.5 | ＜580 |
| 2 | ＜570 |
| 3 | ＜560 |
| 5 | ＜550 |

表3  电弧炉炼钢的能耗指标（最大值）

| 电弧炉的容量 （t） | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能耗指标（kW·h /t金属液） | 830 | 800 | 780 | 760 | 740 |

表4  感应电炉炼钢的能耗指标（最大值）

| 感应电炉的容量 （t） | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能耗指标（kW·h /t金属液） | 830 | 800 | 740 | 720 | 695 | 685 | 670 |

表5  感应电炉熔炼铝合金的能耗指标（最大值）

| 感应电炉的容量 （t） | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能耗指标（kW·h /t金属液） | 830 | 820 | 800 | 790 | 760 | 740 |

表6  燃料炉熔炼铝合金的能耗指标（最大值）

| 熔炉类别 | 坩锅炉 | 反射炉 | 竖炉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能耗指标 （kg标准煤/t金属液） | 480 | 350 | 260 |

七、废弃物排放与治理

- 废气和粉尘：生产过程中产生粉尘、烟气的部位均应配置粉尘收集及烟气净化装置，废气排放应符合GB 9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》；GB3095-1996《环境空气质量标准》。

- 废水排放符合GB8978-1996《污水综合排放标准》；GB3838-2002《地表水环境质量标准》。

3. 建立废渣、废砂处置申报制度，废渣、废砂处置须经当地环保部门批准。按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》贮存和处置。鼓励按地区或在固体废弃物量大的铸造企业建立铸造废弃物的集中回收、处理及综合利用机构。砂型铸造企业的旧砂必须经再生回收再利用。各种旧砂的回用率应达到：水玻璃砂≥60%，呋喃树脂自硬砂≥90%，碱酚醛树脂自硬砂≥60%，粘土砂≥95%（用于粘土砂造型）及≥60％（用于制芯）。

- 精密铸造产生的氨气、各种树脂砂造型、制芯产生的异味、有害气体排放量应符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。

5. 生产过程的噪音应符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》

6. 建议企业进行GB/T24001-2004国家环境管理体系认证。

八、劳动保护

企业须有职业危害防治措施，并配备必要的用具和设备。工作场所须符合GB8959-2007 《铸造防尘技术规程》、GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB15577-2007《粉尘防爆安全规程》等有关标准。

企业要制定详细的劳动保护和安全生产的规章制度，根据劳动法为职工提供必要的社会保险和福利，为职工配备必需的劳动保护用品。

提倡企业采用GB/T28001-2001（或与之等效的OHSAS18000）职业健康安全管理体系规范。

九、人员素质

1. 特殊岗位的人员要具有相应的资格证书。

2. 应制定各类人员的培训计划，定期进行技能、技术、管理、法律法规等方面的培训。

十、监督与管理

1. 国家工业和信息化部授权中国铸造协会考察并指定若干个地方协会负责对当地企业是否符合准入条件进行考评。考评周期为：对现有企业每两年考评一次，考评合格后发“生产许可证书”，并由县、市发展改革委员会或工业局对社会公布；对新建和扩建企业，随时申报，随时考评，考评合格后发“生产许可证书”。

2. 国家工业和信息化部授权中国铸造协会会同各省市发改委、工信厅（局）、环保局要对各被指定单位（具有准入制度评审资格的地方协会）在执行铸造行业准入制度方面的工作进行监督检查，每年核定一次负责铸造行业准入制度工作的省级以上协会名单。

3. 中国铸造协会定期向国家工业和信息化部汇报符合准入条件的铸造企业情况，由国家工业和信息化部向社会公布符合准入条件的铸造企业名单。

4. 新建和扩建铸造企业必须在正式开工前达到上述准入条件、并获得“生产许可证书”。各级有关政府部门在对新建、扩建的铸造企业进行立项审批、土地供应、信贷融资等管理工作中要以《铸造行业准入条件》为依据，对不符合《铸造行业准入条件》的新建、扩建铸造企业，主管部门不予审批、核准和备案，工商行政管理部门不能发放营业执照，金融机构不得贷款和其他形式的资金支持，土地管理、城市规划和建设、环境保护、消防、卫生、安监等部门不得办理有关手续。

5.对不符合《铸造行业准入条件》的现有铸造企业，限期进行整改，不同省份的整改期限见表7，在整改期限内金融机构不得提供信贷支持，不能享受优惠政策，不能申报任何优惠项目。整改期限结束后仍然不能获得“生产许可证书”则由企业所属县、市工商部门撤销其营业执照。

表7  不同省份铸造企业整改期限一览表

| 不达标企业整改期限（年） | 省/市 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 北京、天津、上海、江苏、浙江、山东、广东、海南 |
| 2 | 黑龙江、吉林、江西、河南、河北、安徽、湖北、湖南、四川、重庆、福建、辽宁、山西 |
| 3 | 宁夏、陕西、青海、内蒙、贵州、云南、广西、新疆、西藏 |

十一 其他

- 本准入条件自公布之日起实施。

- 本准入条件将根据我国铸造工业的发展情况以及国家相关政策、法规的变化加以修改。新的准入条件公布之时，旧的准入条件即宣告作废。

- 各省、市、地区可以参照本文件，根据本地区的实际情况制定适合本地区的铸造行业准入条件，但具体控制标准水平不应低于本文件。

- 本准入条件的解释权在国家工业和信息化部。